# Trimetal

Teхнічна

інформація

Опис продукту

DIALCOLOR – водорозчинна декоративна фарба для стін, виробляється в різних багатокольорових комбінаціях, наноситься з допомогою компресора. До складу фарби входять ретельно змішані між собою невеликі за розміром різнокольорові гранули.

Використання

DIALCOLOR – декоративна фарба для внутрішніх робіт виготовлена на основі акрилових смол. Палітра  кольорів складається із понад 88 оригінальних декоративних кольорових комбінацій.

DIALCOLOR наноситься в один-два шари на підготовлену поверхню.

DIALCOLOR максимально підходить для внутрішнього та зовнішнього оздоблення різноманітних приміщень, таких як  лікарні, школи, готелі, спортзали, магазини, кафе, офісні приміщення, житлові кімнати, тощо.

DIALCOLOR має оптимальну адгезію з усіма типами поверхонь, за умови, що поверхня була попередньо оброблена спеціальною грунтівкою.

DIALCOLOR витримав 8.000 циклів тесту на витирання ASTM без значних  ушкоджень, і  не потребує покриття лаком (за винятком використання в екстер’єрі).

DIALCOLOR – фарба, яка швидко сохне, без запаху, що робить можливим швидке виконання ремонтних робіт.

Основа

DIALCOLOR наносится на чисту, непошкоджену тa суху поверхню. Підготовка поверхні залежить від її типу.

Підготовка поверхні:

Нефарбована поверхня:

- Поверхня з незначними пошкодженнями або вапняна: нанести 1 шар грунтівки проникаючої.

- Після висихання, нанести 1-2 шари в/е фарби Trimetal Magnatex, або аналогічну по якості.

- Після ього як поверхня буде сухою (10-15 годин), нанесіть Dialcolor.

Пофарбована поверхня в гарному стані:

- Відшліфувати поверхню та очистити аміачною водою. Дати висохнути.

- У разі наявності на поверхні п´ятен нікотину, сажі, смоли тощо: нанести 1 шaр грунтівки проникаючої і грунтівки ізолюючої, зачекaти доки він висохне (+ 15 годин) перед нанесенням наступного матеріалу.

Пофарбована поверхня в поганому стані:

- Видалити ділянки поверхні, що не мають адгезії та вирівняти поверхню. Після висихання нанести  грунтівку проникаючу.

- Заповнити щілини та розколини еластичним заповнювачем, зачекати до повного висихання.

- Відшліфувати поверхню та очистити аміачною водою.

- Нанести 1 шар продукту грунтівки проникаючої.

ПОВЕРХНЯ ГОТУЄТЬСЯ ЯК ПІД ВОДОЕМУЛЬСІЙНЕ ФАРБУВАННЯ!

Система:

- Нанести 1-й шар фарби DIALCOLOR до рівномірного покриття поверхні. Після висихання повторити нанесення, до повного покриття.

Практичне використання

висихання при температурі 20°C та відносній вологості повітря  60 %

- Висихання 					Через 6 годин

- Затвердіння та наступне фарбування 	Через 15 годин

Умови  роботи

- Tемпература основи 		             мін.  12(C

- Температура приміщення          		мін. 12(C

- Відносна вологість  			Maкс. 60 %

Нанесення та розчинення

Тип компресора         			Пульверизатор низького тиску (Low pressure) із зовнішнім 						розпиленням

- Насадка 					Мінімальний діаметр насадки -  2,5 mm

- Тиск  компрессора                                       1,5 – 2,5 атмосфери

- Відстань нанесення 			30 - 40 cм

- Розчинення  				Фарба потребує розведення водою!

Змішується вручну. В жодному випадку не

змішувати матеріал за допомогою механічних пристроїв!

Очищення іпструментів 			Водою.

Cклад

- Зв´язуюча основа				Aкрилові смоли

- Пігменти 					Диоксид титану та натуральні наповнювачі.

- Розчинник 					Вода

- Товщина покриття                                         В момент нанесення 2-3 мм. В сухому вигляді 0,39-0,52 мм

- Сухий залишок        			За вагою: 52 + 2 %

За об´ємом: 39 + 2 %

Якості

- Зовнішній вигляд				Оксамитово – матовий

- Колір  					понад 88 мультикольорових комбінацій

- Кольорування  				Не кольорується

- В´язкість при t 20°C			1,10 + 0,1

- Теоретичні витрати при  			Біля 3 – 5 м²/л на oдне нанесення

нанесенні                                                      (в залежності від вибраної комбінації та кольору основи)

Зберігання

Берегти від морозу.

Зберігати в теплому приміщенні. Строк зберігання – 6 міс. в оригінальній, не відкритій упаковці, при температурі від  5°C до 35°C.

Гігієна та безпека використання

Перед початком роботи з продуктом ознайомитися з Сертифікатом по техніці  безпеки. При виникненні запитань звертатися до консультантів. Зберігати в недоступному для дітей місці.

# Text boxes

## DIALCOLOR
мультикольорова декоративна фарба

## STELOXANE